拜石——水洗石

一、水洗石简介

水洗石是选用天然河、海卵石或砾石与水泥按一定比例拌和，涂抹在基层上，用负重工具压平，将表面粘合物处理干净，露出石子原貌的一种装饰做法，与70-80年代流行的水刷石工艺相似。

水洗石是指水泥及骨料的混合，抹平整快干后，用水洗掉骨料表面的水泥，露出骨料表面。骨料有多种色彩的细石子，规格通常用4-6毫米左右，色彩用得最多的是黄色海米石。

二、材料特点：

水洗石因其耐磨性高+洁净度高+可设计度高+不燃耐腐蚀+色泽光亮艳丽的优异性能，广泛应用于公共及私人空间地面铺设。

水洗石材施工的关键材料：

(1)水洗石：选用天然水洗石黄金砂，粒径4-6mm；

(2)白水泥：原厂出产标号42.5，节约固化时间、增强石子与水泥的粘结度，避免后期石子松动脱落；

- 水洗石应用

- 水洗石由于其原材料有各种各样的颜色、形状，可以装饰出各种形状和设计的图案，被广泛应用于室内装饰和室外景观造型，有些大面积外墙面装修也采用水洗石，透出自然纯朴的感觉。园林景观上多用水洗石工艺。

四、水洗石施工工艺

1.把路面基础清理干净；

2.倒入拌好粘合物的水洗石；

3.均匀铺开；

4.对结块的石子要捣匀；

5.填满；

6.用木尺均匀地刮平表面；

7.路面抚平；

8.用吸水海绵把路表面的粘合物抹去,这样就能露出表面的水洗石了,水洗石不是石材的名字,而是洗出来的石子；

9.不能用力过大或过小；

10.人工冲刷完的路面又叫水刷石，是有别于水磨石的。

五、注意事项：

1.注意水洗石含量,过少观感不好过多粘结不牢，以粒径4-6mm为例，每平方米含量在18-20kg为宜；

2.砾石与水泥搅拌均匀后才能加水，铺贴前应将混凝士垫层上杂物清理干净,避免粘贴不牢碎石松动开裂；

3.水洗石面层与其他铺装材料交接可采用铜条或PE分隔带衔接，保证水洗石边线完整；

4.摊平时需用拍板对拌浆反复轻微拍打和抹平，保证拌浆和基层充分粘结使石子分布均匀，室外施工温度不宜低于4℃，影响粘结固化,容易脱落；

5.在面层半干时及时用海绵清洗面层，并修补石粒；

6.及时做好成品保护工作，待完全干燥后可刷水性树脂，起到防水耐污增亮作用。

六、水洗石地面施工通病及预防：

1.沉降断裂：伸缩缝没有设置或设置不标准。

预防措施：面层伸缩缝设置要对应基层，并且设置距离按3M内控制。

2.石子排列不均匀：材料搅拌不均或未达到配合比要求。

预防措施：加强材料搅拌，在原材料摊铺后未初凝前，适当的补充石子。

3.色块颜色不一致：颜料掺入的数量不统一。

预防措施：专人专管，预留色板，严格按色板调和。

4.脱粒：原材料的选择及清洗过度。

预防措施：加强原材料的质量控制，选用粒径圆润的石子；清洗未达到强度时，控制清洗的时间，保证质量的前提下，不要过度清洗。

5.空鼓：基层未处理干净。

预防措施：基层清理冲洗晾干后进行面层的施工；基层和面层间刷水泥浆处理。